TERRAM Geozellen Tragschicht
v
Leistungsbeschreibung
v

	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
€/m²
	Gesamtpreis
€

	00.01
	
	Tragschicht mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.
Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft zur Bewehrung und Gründung einer tragfähigen Fläche mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen.

Eigenschaften 
Zell-Nenn-Durchmesser:          220mm 
Zell-Länge:                                       275mm 
Zell-Breite:                                       230mm 
Zell-Höhe:                                        200mm 
Zellen pro m²:                                30 
Zugfestigkeit:                                 ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319) 
Festigkeit Zellverbindung:       ≥ 9kN/m 
Dehnung:                                        30% (EN ISO 10319) 
Stempeldurchdrückkraft:       4.300N (EN ISO12236)
Wasserdurchlässigkeit:           20 l/m²s (EN ISO 11058)
Breite Zell-Wabeneinheit:       3,0m 
Länge Zell-Wabeneinhei:        6,0m 
Fabrikat:                                         TERRAM Geocell 22/20 oder        
                                                            technisch gleichwertig 
Hersteller:                                     EcoTrade Leipzig GmbH 
                                                             Polyphonstraße 2 
                                                             04159 Leipzig 
                                                             Tel.: +49 (0) 341 200 98 260 
                                                             info@ecotrade-leipzig.de 
                                                             www.ecotrade-leipzig.de 

                                          
                                                       Anzahl: ______ Stück (oder m²)
	
	



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]TERRAM 22/20 Geozellen
Tragschichtaufbau für Fahrwege mit geringer Aufbauhöhe.

[image: ]EcoTrade Leipzig GmbH | Polyphonstraße 2 | 04159 Leipzig
Tel. +49 341 200 98 260 | Email info@ecotrade-leipzig.de
www.ecotrade-leipzig.de | www.terragala.de
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.png




image5.png
EcoTrade




