TERRAM GrassProtecta Premium

v

Leistungsbeschreibung

v

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Einzelpreis €/m² | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.01 |  | Rasenbewehrungsgitter mit den folgenden Eigenschaften liefern und mit entsprechenden Befestigungshaken gemäß Lageplan verlegen Eigenschaften Material: HDPE Rollengröße: 2 x 20m Farbe: grün Gitterstruktur: oszilliert Version: Standard Gitterstärke: 14 mm Gewicht: 2,0 kg/m² Zugfestigkeit: 16 kN/m (EN ISO 10319) Belastbarkeit: bis 8t pro Achse Befestigung: Stahl U-Pins (ø 6mm, 170 x 70mm) mit 4-6 Pins/m² weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser Fabrikat: GrassProtecta® Rasenschutzgitter Premium (oder gleichwertig) Hersteller: EcoTrade Leipzig GmbH Polyphonstraße 2 04159 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 200 98 260 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de Anzahl: ______ Rollen (oder m²) |  |  |