TERRAM BodPave 85 Wabengitter
v
Leistungsbeschreibung
v

	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
€/m²
	Gesamtpreis
€

	00.01
	
	Hochbelastbares und offenes Wabengittersystem mit einem Lochflächenanteil von 92% für eine hohe Dränleistung als versiegelungsfrei Flächenbefestigung Typ TERRAM BodPave™ 85 Wabengitter oder gleichwertig liefern und mit geeignetem Bettungsmaterial (organische Substanz, 0/5 Körnung) auf den vorbereiten Untergrund fachgerecht entsprechend Herstellerangaben verlegen. 

Eigenschaften des Bodengitters: 
· HDPE, UV stabil und ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser
· Belastbarkeit im verbauten Zustand bis zu 400 t/m² (SLW 60) 
· Lochflächenanteil an der Oberfläche von 92% (Unterseite 75%)
· hohe Beständigkeit gegenüber Scherkräften
· Verbindung der Platten mit umlaufenden und selbstverriegelten Klick System
· offene Rundzellen mit einer Wandstärke von 4.4mm
· innenliegende Mulden zur Retention von Regenwasser zur Förderung der Vegetation  
· Plattengröße 500 x 500mm und einer Plattenstärke von 50mm mit 35mm langen Befestigungsspikes
· Gewicht 6,24kg/m² 
 
Hersteller:	EcoTrade Leipzig GmbH
	Polyphonstraße 2
	04159 Leipzig
	Tel.: +49 (0) 341 200 98 260
	info@ecotrade-leipzig.de
	www.ecotrade-leipzig.de

Anzahl:	______ Stück (oder m²)
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