[](http://www.terram.de)

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

TERRAM 1C1 Dränage Verbundstoff

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Dränage Verbundstoff als Flächenentwässerung mit den folgenden Eigenschaften liefern und einbauen**    **Eigenschaften**  Material: HDPE Drängitter mit beidseitig aufgebrachten Filtervlies  Flächengewicht: 780 g/m²  Zugfestigkeit: 25 kN/m (EN ISO 10319)  Dehnung: 35 % (EN ISO 10319)  Stärke: 5.9 mm  Stempeldurchdrückkraft: 3.300 N (EN ISO 12236)  Wasserdurchlässigkeit: 50 l/m²s (EN ISO 11058)  Öffnungsweite: 75 µm (EN ISO 12956)  Abflussleistung: 1,00 l/m.s bei 200kPa, i=1(EN ISO 12958)  weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser  Rollengröße: 2,0 x 25m  Fabrikat: TERRAM 1C1  (oder gleichwertig)  **Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH  Am Kellerberg 5  04349 Leipzig  Tel.: +49 (0) 34298 485 90  Fax: +49 (0) 34298 485 960  info@ecotrade-leipzig.de  www.ecotrade-leipzig.de  **Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Rollen (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: [info@ecotrade-leipzig.de](mailto:info@ecotrade-leipzig.de) | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)