

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

TERRAM 1C1 Dränage Verbundstoff

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge**  | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Dränage Verbundstoff als Flächenentwässerung mit den folgenden Eigenschaften liefern und einbauen****Eigenschaften**Material: HDPE Drängitter mit beidseitig aufgebrachten Filtervlies Flächengewicht: 780 g/m²Zugfestigkeit: 25 kN/m (EN ISO 10319)Dehnung: 35 % (EN ISO 10319)Stärke: 5.9 mmStempeldurchdrückkraft: 3.300 N (EN ISO 12236)Wasserdurchlässigkeit: 50 l/m²s (EN ISO 11058)Öffnungsweite: 75 µm (EN ISO 12956)Abflussleistung: 1,00 l/m.s bei 200kPa, i=1(EN ISO 12958)weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das GrundwasserRollengröße: 2,0 x 25mFabrikat: TERRAM 1C1 (oder gleichwertig)**Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH Am Kellerberg 5 04349 Leipzig Tel.: +49 (0) 34298 485 90 Fax: +49 (0) 34298 485 960 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de**Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Rollen (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: info@ecotrade-leipzig.de | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)