

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

TERRAM 35/10 Geozellen

Böschungssicherung / Erosionsschutz bis zu einem Neigungswinkel von 26° (50%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge**  | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Böschungssicherung für eine Hangneigung bis zu 26° (50%) mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.** Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial-Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft zur Stabilisierung und Erosionssicherung der Böschung gemäß Einbauempfehlung des Herstellers errichten.**Eigenschaften**Zell-Durchmesser: 350mm Zell-Länge: 415mmZell-Breite: 370mmZell-Höhe: 100mmZellen pro m²: 12Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319)Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/mDehnung: 30% (EN ISO 10319)Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236)Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m²s (EN ISO 11058)Breite Zell-Wabeneinheit: 5,0mLänge Zell-Wabeneinheit: 7,0m**Fabrikat:** TERRAM Geocell 35/10 oder technisch gleichwertig **Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH Am Kellerberg 5 04349 Leipzig Tel.: +49 (0) 34298 485 90 Fax: +49 (0) 34298 485 960 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de**Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Stück (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: info@ecotrade-leipzig.de | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)