[](http://www.terram.de)

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

TERRAM 22/20 Geozellen

Tragschichtaufbau für Fahrwege mit geringer Aufbauhöhe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Tragschicht mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.**  Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft zur Bewehrung und Gründung einer tragfähigen Fläche mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen.  **Eigenschaften**  Zell-Nenn-Durchmesser: 220mm  Zell–Länge: 275mm  Zell–Breite: 230mm  Zell-Höhe: 200mm  Zellen pro m²: 30  Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319)  Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/m  Dehnung: 30% (EN ISO 10319)  Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236)  Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m²s (EN ISO 11058)  Breite Zell-Wabeneinheit: 3,0m  Länge Zell-Wabeneinheit: 6,0m  **Fabrikat:** TERRAM Geocell 22/20 oder technisch  gleichwertig  **Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH  Am Kellerberg 5  04349 Leipzig  Tel.: +49 (0) 34298 485 90  Fax: +49 (0) 34298 485 960  info@ecotrade-leipzig.de  www.ecotrade-leipzig.de  **Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Stück (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: [info@ecotrade-leipzig.de](mailto:info@ecotrade-leipzig.de) | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)